Zamienna konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych i miejsc postojowych pkt. 4.2 opisu technicznego

- kostka betonowa brukowa 8 cm,

- podsypka cementowo –piaskowa 1-4 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowango mechanicznie (alternatywnie kruszywo z recyklingu betonowego), grubość 20 cm,

Warstwa odcinająca z piasku grubość 5 cm,

- georuszt dwukierunkowy 30X30 kN ,

- geotkanina o wytrzymałości na rozerwanie min 90 kN /m

- warstwa odsączająca z piasku gr. 25 cm,

- geotkanina o wytrzymałości na rozerwanie min 90 kN /m,

- dogęszczone podłoże z gruntów rodzimych

Uwaga: Warstwa odsączająca z piasku 20 cm winna być „zamknięta” w geotkaninie.