TEMAT :   Termomodrenizacja  budynku Szkoły Podstawowej nr 1.,

Ocieplenie i kolorystyka wraz renowacją elewacji.

LOKALIZACJA :  Międzyzdroje, ul. Leśna 17,

działka nr 47, obręb nr 21 Międzyzdroje.

OBIEKT    :   Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego .

STUDIUM :              Projekt budowlany

BRANŻA  :                Architektura

INWESTOR        :   Gmina Międzyzdroje

72-500 Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich nr 5.

###### A U T OR Z Y  O P R A C O W A N I A:

## Oświadczenie: zgodnie z art.20 ust.4  ustawy Prawo Budowlane projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Sebastian Dziekański,,  upr. budowlane 74/Sz/2001

mgr inż. arch. Ryszard Pomierczyk,    upr. budowlane 265/Sz/94

mgr inż. Krzysztof Nowak, upr. UAN/7210/88/88

Wykonano :  Szczecinek , lipiec 2013 r.

1 Dane ogólne

1.1 Podstawa opracowania

- Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Międzyzdroje,    ul. Książąt Pomorskich nr 5 w Międzyzdrojach, a firmą „N-BUD”   Kierowanie, Nadzorowanie, Kosztorysowanie Krzysztof Nowak.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Wizja w terenie.

- Audyt  efektu ekologicznego przedmiotowego budynku , autor mgr inż. Tadeusz Bober

- Uzgodnienia kolorystyczne i materiałowe z Inwestorem.

- PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i wspłóczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania.

- Świadectwo ITB nr 530/94 . Metoda „lekka-mokra”

- Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekka”

- Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i późniejszymi zmianami)

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji

budynku Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego przy ul.Leśnej nr 17 w

Międzyzdrojach.

Opracowanie to stanowić będzie podstawę do wykonania zadań zawartych w „Audycie

efektywności ekologicznej”, czyli:

Ściany zewnętrzne budynku ( osłonowe i szczytowe ) należy ocieplić warstwą izolacji

termicznej ze styropianu o grubości :

- 18 cm    ściana budynku SZ38            U = 1.380 W/m2K     ----------->   U = 0.191 W/m2K

- 14 cm    ściana budynku SZ41            U = 0.625 W/m2K     ----------->   U = 0.196 W/m2K

Dachy budynku należy ocieplić warstwą izolacji termicznej ze styropianu o grubości :

- 20 cm    dach DACH1                         U = 0.528 W/m2K     ----------->   U = 0.145 W/m2K

- 20 cm    dach DACH2                         U = 0.523 W/m2K     ----------->   U = 0.144 W/m2K

- 20 cm    dach DACH3                         U = 0.328 W/m2K     ----------->   U = 0.145 W/m2K

Stropodach wentylowany budynku należy ocieplić warstwą izolacji termicznej z ekofi-bru o

grubości :

- 20 cm    stropodach STD-W1              U = 0.372 W/m2K     ----------->   U = 0.146 W/m2K

Po ociepleniu jak wyżej ściany zewnętrzne budynku osiągną prawie jednakową wartość współczynnika przenikania ciepła U niezależnie od wartości U przed ociepleniem. Przy ociepleniu ścian od zewnątrz na całej powierzchni oraz na ościeżach drzwiowych i okiennych można pominąć wpływ mostków termicznych, gdyż w ścianach prawidłowo ocieplonych od zewnątrz mostki ulegają prawie całkowitej likwidacji wtedy współczynnik przenikania ciepła U wyniesie poniżej U = 0.200 W/m2K.

- wymiana dotychczas nie wymienionej stolarki okiennej.

Planuje się również wykonanie następujących prac:

- wykonanie nowego pokrycia dachu,

- wymiana istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej z połaci dachów,

- montaż nawiewników higroskopijnych w oknach

- osuszenie ścian piwnic i fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej

przeciwwilgociowej,

- remont zewnętrznej instalacji deszczowej wokół budynku.

- likwidacja murowanych, częściowo betonowych doświetlaczy okien piwnicznych i montaż

nowych, systemowych

- wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej o spadku min. 2%,

- wymiana istniejącej instalacji odgromowej,

- udrożnienie kanałów wentylacyjnych

- montaż nasad kominowych na kanały wentylacyjne(Turbowenty na podstawie redukcyjnej,

do istniejącego przekroju przewodu wentylacyjnego)na kanały wentylacyjne),

- remont schodów zewnętrznych z podestami od str. Płd., Wsch., Płn., Zach.

- remont instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie

1.3 Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Leśna 17, 72-500 Międzyzdroje.

1.4 Inwestor

Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich nr 5, 72-500 Międzyzdroje.

1.5 Forma opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy.

2 Informacje o stanie istniejącym

2.1 Informacje podstawowe

Budynek jest usytuowany w otulinie Wolińskiego Parku Narodowego.

Składa się z części głównej i łącznika ( dwu- kondygnacyjnych częściowo podpiwniczonych ) oraz części żywieniowej ( parterowej również częściowo podpiwniczonej ).

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17 został wybudowany i przekazany do użytkowania w czterech etapach:

- w 1963 roku budynek główny z częścią żywieniową i łącznikiem ( szkoła 11 izbowa ),

- w 1986 roku rozbudowano o dodatkową część budynek główny,

- w 1999 roku zaadaptowano i nadbudowano łącznik pomiędzy budynkiem głównym i halą sportową na pomieszczenia socjalno-administracyjne dla pracowników szkoły ( gabinet dyrektora, gabinet z-cy dyrektora, księgowość, kadry, pokój nauczycielski, gł. księgowy, archiwum, pomieszczenia socjalne i sanitariaty ),

- w 2010 roku wybudowano nową halę sportową.

Przedmiotem termomodernizacji jest budynek szkoły bez nowej hali sportowej.

Jest to budynek użyteczności publicznej ( oświata ), 1-2 kondygnacyjny, 2 klatkowy, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły pełnej, stropy masywne, na stropie DZ-3-24. Dach nad częścią budynku głównego, żywieniowym oraz łącznikiem. Stropodach wentylowany nad dobudowaną częścią budynku głównego.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17 jest budynkiem wolnostojącym. Jest usytuowany w obrębie lasu z dość starym drzewostanem o wysokości wyższej niż budynek szkoły. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, grzewczą, teletechniczną, wentylację grawitacyjną i wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną bez odzysku ciepła w budynku żywieniowym. Zasilanie w czynnik grzewczy i ciepłą wodę użytkową z lokalnej wbudowanej kotłowni gazowej. Właścicielem budynku jest Gmina Międzyzdroje.

Rzędna poziomu parteru budynku w holu wejściowym i części żywieniowej +0.00(29.00 m n.p.m.).

Rzędna poziomu parteru budynku w części dydaktycznej  +1.20  ( 30.20 m n.p.m. ).

Rzędna poziomu parteru budynku w części administracyjnej  +2.40  ( 31.40 m n.p.m.). Poziom parteru w stosunku do terenu 0.50 m (hol wejściowy)(rzędna terenu 28.50 m n.p.m. ).

Budynek usytuowany w terenie mocno zróżnicowanym pod względem wysokościowym          ( zbocze opadające w kierunku NW-SE ).

Orientacja budynku w stosunku do stron świata :

- oś podłużna budynku w kierunku SW-NE,

- główne wejścia do budynku od strony SE i NW,

- budynek nie jest zacieniony przez sąsiadujące budynki.

Gabaryty budynku głównego:

- długość budynku:  a = 87.25 m,

- szerokość budynku:  b = od 13.00 m do 26.69 m,

- wysokość budynku:  h1 = 10.95 m od strony ulicy i h2 = 10.40 m od strony boiska.

Gabaryty budynku łącznika:

- długość budynku:  a = 45.86 m,

- szerokość budynku:  b = od 6.18 m do 12.61 m,

- wysokość budynku:  h1 = 10.95 m cz. od strony ulicy i h2 = 10.40 m od strony boiska.

Gabaryty budynku żywieniowego:

- długość budynku:  a = 24.29 m,

- szerokość budynku:  b = 12.61 m,

- wysokość budynku:  h1 = 6.30 m.

Liczba kondygnacji: część główna i łącznik dwukondygnacyjne częściowo podpiwniczone oraz część żywieniowa par- terowa również częściowo podpiwniczona.

Wysokość kondygnacji ( część główna ):  piwnica - 3.10 m, parter - 3.50 m, Ip. - 3.60 m.

Wysokość kondygnacji ( część główna dobudowana ):  piwnica - 3.10 m, parter - 3.50 m,

Ip. - 3.54 m.

Wysokość kondygnacji ( łącznik ):  piwnica - 3.10 m, parter - 3.50 m, Ip. - 3.60 m.

Wysokość kondygnacji ( żywieniowy ):  piwnica - 2.50 m, parter - 3.50 m.

Kubatura budynku:  Vo = 20 367.75 m3.

Rodzaj konstrukcji budynku ( część główna, łącznik i żywieniowy ):  wykonany w technologii tradycyjnej, ściany jedno warstwowe murowane z cegły pełnej, stropy nad piwnicami i parterem masywne, na stropie DZ-3-24, dach masywny, na stropie DZ-3-24, pokryty papą.

Rodzaj konstrukcji budynku ( część główna dobudowana ):  wykonany w technologii tradycyjnej, ściany piwnic betonowe wylewane, ściany powyżej piwnic trójwarstwowe murowane z cegły pełnej ocieplone styropianem, stropy nad piwnicami i parterem masywne, na stropie DZ-3-24, stropodach wentylowany, na stropie DZ-3-24, pokryty papą.

Osłona budynku:

- ściany zewnętrzne ( część główna, łącznik i żywieniowy ) murowane gr. 38 i 51 cm jednowarstwowe z cegły pełnej

( piwnice ) oraz 38 cm ( powyżej piwnic ), wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian od U = 0.661 W/m2K do U = 1.393 W/m2K,

- ściany zewnętrzne ( część główna dobudowana ) betonowe jednowarstwowe gr. 42 cm ( piwnice ) oraz murowane gr. 42 cm trójwarstwowe z cegły pełnej ocieplone styropianem ( powyżej piwnic ), wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian od U = 0.625 W/m2K do U = 1.552 W/m2K,

- stropy nad piwnicami i parterem - masywne, na stropie DZ-3-24, z wypełnieniem pod podłogi jastrych cementowy na płycie pilśniowej porowatej, wartość współczynnika przenikania ciepła dla stropów od U = 0.782 W/m2K do U = 0.885 W/m2K,

- podłogi na gruncie - wartość współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie od     U = 0.442 W/m2K do U = 0.446 W/m2K,

- podłogi w piwnicach - wartość współczynnika przenikania ciepła dla podłóg w piwnicach od U = 0.448 W/m2K do U= 0.453 W/m2K,

- dachy - masywne, na stropie DZ-3-24, ocieplone trocinami z wapnem gr. 10 cm, pokrycie papą, wartość współczynnika przenikania ciepła dla dachów od U = 0.328 W/m2K do U = 0.528 W/m2K,

- stropodach: masywny, na stropie DZ-3-24, ocieplony styropianem gr. 10 cm, pokrycie papą, wartość współczynnika przenikania ciepła dla stropodachu U = 0.372 W/m2K.

Powierzchnia zabudowy:  Az = 2 015.12 m2

Powierzchnia całkowita budynku:  Ac = 3 925.81 m2.

Powierzchnia użytkowa budynku:  Au = 3 693.64 m2.

Kubatura budynku: V = 20 367.75 m3

2.2 Opis techniczny podstawowych elementów budynku - konstrukcja budynku

2.2.1 Fundamenty - ławy pasmowe murowane z cegły ceramicznej pełnej podkładzie z chudego betonu grubości 10 cm. Na nich zostały wykonane ściany fundamentowe ( w części dobudowanej budynku głównego ławy betonowe wylewane ).

2.2.2 Ściany zewnętrzne nośne ( część główna, łącznik i żywieniowy ) murowane gr. 38 i 51 cm z cegły pełnej ( piwnice ) oraz 38 cm ( powyżej piwnic ), jednowarstwowe, obustronnie otynkowane.

Ściany zewnętrzne nośne ( część główna dobudowana ) betonowe jednowarstwowe gr. 42 cm ( piwnice ) oraz murowane gr. 42 cm trójwarstwowe z cegły pełnej ocieplone styropianem ( powyżej piwnic ), obustronnie otynkowane.

2.2.3 Ściany wewnętrzne, nośne murowane z cegły pełnej ceramicznej grubości 25, 38 i 51 cm, jednowarstwowe, obustronnie otynkowane.

Ściany wewnętrzne, działowe murowane z cegły pełnej ceramicznej grubości 6.5 i 12 cm, jednowarstwowe, obustronnie otynkowane.

Od zewnątrz tynk miejscami uszkodzony, z ubytkami i widocznymi zaciekami.

2.2.4 Stropy nad piwnicami i wyższych kondygnacji - masywne, na stropie DZ-3-24, grubości 30 cm, z wypełnieniem pod podłogi jastrych cementowy na płycie pilśniowej porowatej.

2.2.5 Klatki schodowe dwubiegowe. Podesty masywne, DZ-3-24 o grubości 30 cm, biegi betonowe.

2.2.6  Posadzki

W pomieszczeniach piwnicznych magazynowych posadzka cementowa.

W szatniach płytki PCV.

W korytarzu piwnicznym w części szkolnej płytki lastriko i  PCV.

W salach lekcyjnych płytki PCV.

W pomieszczeniach WC, łazienkach i natryskach płytki z terakoty.

Klatki schodowe lastriko wylewane.

W części żywieniowej: jadalnia płytki PCV, zaplecze kuchenne płytki z terakoty.

Płaszczyzny ścian i stropów budynku tynkowane ( tynk kat. III ).

2.2.7 Cokół  budynku z masy lastiko płukane w złym stanie technicznym.

2.2.8 Dachy - masywne, na stropie DZ-3-24, ocieplone trocinami z wapnem gr. 10 cm, pokryte papą.

Stropodach - masywny, na stropie DZ-3-24, ocieplony styropianem gr. 10 cm, pokryty papą.

Odprowadzenie wody deszczowej z dachów budynku do kanalizacji.

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane.

2.2.9 Wnioski

Przegrody zewnętrzne budynku ( ściany podłużne, ściany szczytowe, stropy nad i pod ogrzewanymi pomieszczeniami budynku ) nie spełniają wymogów obowiązującej Ustawy z 21.11.2008 roku ( Dz.U. nr 223 z 2008 roku, poz. 1459 wraz z późniejszymi zmianami ). Również w zakresie oszczędności energii budynek nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 201 z 2008 r., poz. 1238 wraz z późniejszymi zmianami ).

Rzeczywiste wartości oporu cieplnego ścian zewnętrznych osłonowych i szczytowych ( stykających się z powietrzem zewnętrznym ) nie spełniają wymogów normowych  Rmin  4.000 m2K/W.

Rzeczywiste wartości oporu cieplnego stropów nad piwnicami nieogrzewanymi nie spełniają wymogów normowych  Rmin  2.000 m2K/W.

Rzeczywiste wartości oporu cieplnego stropodachu wentylowanego i dachów nie spełniają wymogów normowych  Rmin  4.500 m2K/W.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu energetycznego budynku zawiera

„Audyt efektywności ekologicznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego”, który stanowi podstawę niniejszego opracowania.

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania dokumentacji

3.1 Docieplenie i tynkowanie zewnętrznych ścian elewacji

Zgodnie z zaleceniami „Audytu efektywności ekologicznej” i wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno – ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego docieplenia ścian zewnętrznych budynku projektuje się następujące rozwiązanie – wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką mokrą” (bezspoinową – BSO) na styropianie samogasnącym o grubości 18 cm , 14 cm (współczynnik przenikania ciepła λ≤0,040 W/mK) oraz docieplenia ścian zewnętrznych piwnic oraz cokołu z zejściem do ław fundamentowych, powyżej gruntu (cokół) metodą „lekką mokrą” (bezspoinową – BSO) na styropianie ekstrudowanym XPS30 o grubości 10 cm (współczynnik przenikania ciepła λ≤0,032 W/mK) wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych oraz ścian piwnic przy gruncie.

Przewiduje się prace związane z wykonaniem pełnego zakresu termomodernizacji tj. docieplenia całej wysokości ściany obiektu wraz z wcześniejszym przygotowaniem frontu robót (np. demontaż wszystkich elementów elewacji itp.) i właściwym przygotowaniem istniejącego podłoża pod roboty dociepleniowe. Wykonawca musi sprawdzić stan istniejących wypraw ściennych, ich związek z podłożem oraz ich przydatność do stosowania klejów i zapraw, jak również mocowania kołków.

Luźne i nie związane z podłożem fragmenty wypraw należy usunąć.

UWAGA:

zastosować styropian o parametrach nie gorszych niż:

- EPS 70-040 o współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λ≤0,040;

- styropian ekstradowany XPS30 o współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λ≤0,032;

- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70)

- zdolność samo gaśnięcia – samogasnący;

- klasa reakcji na ogień – E;

- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100);

- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100

(≥100);

Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być

sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB.

Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbędna będzie wymiana lub naprawa

uszkodzonych elementów elewacji:

- poziome i pionowe płaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagają docieplenia pasem

styropianu o grubości min. 3 cm oraz malowaniu na kolor elewacji,

- po wykonaniu prac dociepleniowych założone zostaną zdjęte wcześniej elementy na

zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio dłuższych o grubość ocieplenia

wspornikach (lampy, rury spustowe, uchwyty odgromienia itp.),

- wykonanie nowych elementów elewacji: obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, itp. z blachy tytan cynk, patyna, grubość 0,7 mm,

- wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej o spadku min. 2%,

- zabezpieczenie elewacji przed grafitti.

3.2 Charakterystyka wybranego systemu docieplenia

Przy wykonywaniu zewnętrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykończeniem

cienkowarstwową wyprawą tynkarską z tynku mineralnego i silikatowego należy użyć

systemowej odmiany metody „lekkiej” ocieplania ścian zewnętrznych budynków, objętej instrukcją ITB, "Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką”. Zgodnie z w.w. metodą należy przymocować dla ścian elewacyjnych od strony zewnętrznej warstwowy układ elewacyjny, w którym warstwę dociepleniową stanowią płyty ze styropianu, a warstwę elewacyjną – cienka wyprawa tynkarska z podkładem zbrojonym tkaniną szklaną lub siatką systemową. Powinien być to wyrób zawierający substancje hydrofobizujące, które sprawią, że wyprawa elewacyjna nie będzie nasiąkać wodą i będzie mrozoodporna – z dużą odpornością na działanie warunków atmosferycznych oraz odpornością na życie biologiczne (mchy, porosty).

Elewacje na wysokości do 2 m nad poziom terenu należy dodatkowo zabezpieczyć siatką pancerną układaną „na styk” oraz zastosować środek zabezpieczający przed grafitti np. w systemie AGS lub równoważny do wysokości min. 3 m od poziomu gruntu.

Styropian samogasnący, osłonięty w technologii lekkiej mokrej docieplania warstwami kleju

i tynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. układ nie rozprzestrzeniający ognia (NRO) wg normy PN-90/B-02867.

W skład w/wym. systemu wchodzą następujące materiały:

-zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych

-płyty ze styropianu samogasnącego spełniające normę PN EN 13163: 2004

-siatka z włókna szklanego o gęstości min. 145g/m2

-łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego

-zaprawa do wykonywania cienkowarstwowej warstwy zbrojonej

-farba gruntująca  pod tynki silikatowo-silikonowe

-wyprawa tynkarska grubość 1,0 lub 1,5 mm

-elementy uzupełniające: profile (cokołowe, narożne, przyokienne).

Elementami uzupełniającymi systemu są: kołki do mocowania płyt dociepleniowych, listwy

narożnikowe, przyokienne i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc elewacji.

Należy stosować wyłącznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupełniające.

Jako odpowiadające w.w. wymaganiom wybrano produkty, mającej w swojej ofercie

wykończenia o wysokim standardzie oraz Aprobatę Techniczną ITB.

UWAGA: Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.

3.3 Docieplenie stropodachu wentylowanego

Zgodnie z zaleceniami „Audytu efektywności ekologicznej” i wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno – ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego stropodachu wentylowanego projektuje się następujące rozwiązanie – ocieplenie przestrzeni wentylowanej poprzez wdmuchiwanie pneumatyczne z zastosowaniem granulowanej celulozy Eko-fiber grubości 20 cm. (współczynnik przenikania ciepła λ≤0,039 W/mK).

Na etapie projektowania niemożliwe było sprawdzenie przestrzeni stropowej, dlatego

w trakcie prowadzenia prac budowlanych należy przed zasypem dokonać szczegółowego

sprawdzenia i w przypadku rozbieżności dokonać korekty grubości warstwy zasypu lub całkowitej zmiany rozwiązania technicznego – po uprzednim uzgodnieniu zmian z  Projektantem i Inwestorem.

Ponadto przed wykonaniem zasypu należy sprawdzić szczelność zasypywanych

przestrzeni – tak aby granulat nie miał możliwości przedostania się do pomieszczeń lub

wydostania się na zewnątrz obiektu. Przed wykonaniem robót należy ze stropów całkowicie

usunąć gruz i dokonać szczegółowych oględzin.

Wykonaniu prac dociepleniowych stropodachu wentylowanego towarzyszyć będzie

wykonanie nowego pokrycia z zastosowaniem papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, modyfikowana, grub. 5,2 mm, włókien poliestrowych min. 250 g/m2

Wszystkie zastosowane rozwiązania zostaną wykonane w ramach jednego wybranego

systemu pokrycia dachu z użyciem wyłącznie systemowych akcesoriów uzupełniających.

3.4 Docieplenie dachu.

Zgodnie z zaleceniami „Audytu efektywności ekologicznej ” i wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno – ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego dachu budynku projektuje się jego ocieplenie z zastosowaniem styropapy grub. 20 cm (współczynnik przenikania ciepła λ≤0,022 W/mK).

Wszystkie zastosowane rozwiązania zostaną wykonane w ramach jednego wybranego

systemu pokrycia dachu z użyciem wyłącznie systemowych akcesoriów uzupełniających.

3.5 Wymiana stolarki okiennej

Zgodnie z zaleceniami „Audytu efektywności ekologicznej ” i wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno – ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego stolarki okiennej  projektuje się następujące rozwiązanie – wymiana dotychczas nie wymienionych okien na okna PCV.

Okna „stare” drewniane o współczynniku przenikania ciepła U = 2,60 W/m2K wymagają wymiany na „nowe”, PCV, o współczynniku przenikania ciepła U≤1,40 W/m2K, wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnych ramach okiennych.

4 Opis przyjętych rozwiązań projektowych

4.1 Docieplenie ścian zewnętrznych

Termomodernizacja budynku polegać będzie na dociepleniu elewacji budynku styropianem

tzw. metodą „lekką - mokrą" z użyciem, jako materiału dociepleniowego dla elewacji,

samogasnącego styropianu oraz styropianu ekstradowanego XPS30 z wykończeniem z systemowego tynku silikatowego elewacji.

Wykonanie nowych elementów elewacji polegać będzie na ich wymianie jak rynny

rury spustowe, czyszczaki, odsadzki, parapety zewnętrzne itp., z blachy tytan-cynk, patyna, grub. 0,7 mm.

Elewacje na wysokości do 2 m nad poziom terenu należy dodatkowo zabezpieczyć siatką pancerną układaną „na styk” oraz zastosować środek zabezpieczający przed grafitti np. w systemie AGS lub równoważny do wysokości min. 3 m od poziomu gruntu.

W skład systemu metody „lekkiej - mokrej" wchodzą następujące materiały:

- zaprawa klejowa,

- płyty styropianu samo gasnącego,

- płyty styropianu ekstrudowanego,

- łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego,

- tkanina szklana lub siatka z włókna szklanego,

- podkład tynkarski,

- warstwa zewnętrzna cienkowarstwowego tynku mineralnego mineralnego, ziarno 1,0 lub 1,50 mm lub silikatowego,

- farba silikatowa wg projektu kolorystyki.

Prace związane z wykonaniem ocieplenia należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją ITB nr

334/96 "Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką" oraz ściśle wg wytycznych

producenta wybranego systemu.

4.1.1 Przygotowanie podłoża

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją.

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadać

świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia technicznego wchodzące w skład elewacji,takie jak: rynny, rury spustowe i lampy powinny zostać zdemontowane, a następnie wymienione na nowe z blachy tytan cynk, patyna, grub. 0,7 mm.

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy skuć istniejące gzymsy na

elewacjach budynku, dokładnie oczyścić podłoże z kurzu, wykwitów solnych, osadów

biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, zaoliwień, itp.

Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. Jeśli podłoże jest zbyt chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga gruntowania, które wzmacnia jego spoistość.

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne

i równe. W przypadku stwierdzenia słabej przyczepności (słabe tynki, odspojone powłoki

malarskie, niewiązane cząstki muru) warstwy te należy usunąć. Nierówności i ubytki należy

wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo murarską. Konieczne jest wykonanie próby

przyczepności zanim przystąpi się do mocowania płyt styropianowych. Próbki styropianu należy przyklejać w różnych miejscach elewacji i po wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli rozerwanie nastąpi w grubości styropianu oznacza to, że podłoże posiada odpowiednią przyczepność. Jeżeli próba zakończy się niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawałek styropianu zostanie oderwany wraz z warstwą zewnętrzną elewacji powierzchnie należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże okaże się dalej niestabilne należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża.

4.1.2 Mocowanie płyt styropianowych

Przed ociepleniem ścian należy wykonać osuszenie ścian piwnic przy gruncie oraz wykonać

izolację przeciwwilgociową na całej powierzchni ścian fundamentowych oraz ścian piwnic przy gruncie. Ściany oczyścić, ubytki należy uzupełnić zaprawą tynkarską. Na tak przygotowane podłoże zastosować grunt bitumiczny odpowiedni dla danego systemu. Następnie nałożyć izolację bitumiczną dla danego zastosowanego systemu.

UWAGA:

Odsłonięcie ścian fundamentowych wykonać odcinkowo. Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP, dodatkowo chronić przed deszczem.

Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic oraz ścian fundamentowych i ścian piwnic 30 cm

poniżej poziomu gruntu wykonać należy płytami styropianu ekstrudowanego, klejonych do

podłoża preparatem bitumicznym, po uprzednim wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej. Warstwę dociepleniową należy dodatkowo zabezpieczyć obsypką żwirową. Wykończenie elewacji ponad gruntem do wysokości cokołu wykonać tynkiem mineralnym, hydrofobowym wraz z technologią systemową (kleje, narożniki, listwy startowe, siatki, listwy przyokienne, kołki, tynki).

Montaż płyt styropianowych należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej

części. Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mieć szerokość 3 mm większą od płyty styropianowej. Należy ją mocować w poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych złączek, a w narożach budynku mocować listwy narożne. Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacje są zgodne z przyjętym dociepleniem systemowym.

Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60 % powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kołków mocujących) Płytę z nałożonym

klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do

podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa

klejąca nie powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy płyty powoduje

powstawanie mostków termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy układać mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25 - 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.

Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia (w miejscach o wątpliwej przyczepności

podłoża, lub w miejscach szczególnie nie trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości 5 szt/m2. Dyble osadzić, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. Dodatkowe mocowanie można wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.

Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 5 cm. Dodatkowo należy wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.

Wskazówki wykonawcze:

- Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy,

znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni.

- Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył.

- Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej,

ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu występowania

skokowych zmian jej grubości.

Ponieważ styropian jest mało odporny na długotrwałe oddziaływanie promieni UV, należy

ograniczać czas ekspozycji płyt na słońcu, a po naklejeniu ich na elewacje możliwie szybko

przystąpić do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy klejowej wraz z wtopioną w nią siatką zbrojącą.

4.1.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia

płyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm

grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do

tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą.

Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm.

Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie należy pozostawiać, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.

Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne (ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach), powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki pancernej.

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach wypukłych budynku oraz na

narożnikach ościeży drzwi należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Prace związane

z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5st.C  do + 25st.C na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru.

NIE WOLNO : wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio

rozwieszonej na ociepleniu siatki!.

4.1.4 Wykonanie podkładu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z silikatowej masy tynkarskiej. Podkład

należy stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5st C do +25st.C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

4.1.5 Wykonanie warstwy tynkarskiej

Warstwa tynkarska winna być tynkiem silikatowym o strukturze „baranka” o uziarnieniu 1 lub 1,5 mm, wykonanej w odpowiednim systemie ociepleń. Czynności nakładania i fakturowania

tynków silikatowych mogą być prowadzone w temperaturach od +5st.C do +25st.C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna.

Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do

dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy

z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze

rowkowej należy zacierać ruchami podłużnymi – pionowymi albo poziomymi. Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy naciągać tynk warstwą o grubości ziarna kruszywa i wygładzać mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej.

Niejednorodna faktura oraz zbyt długie zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu jej koloru. Tynkowaną powierzchnię należy chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować (np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin.

W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5st. C czas wiązania tynku może być wydłużony. Należy tak skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie elementów elewacji (rynien, parapetów, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej przygotować mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku w miejscach później niedostępnych. Nie wcześniej niż po 3 dniach pomalować tynk farbą silikatową.

4.1.6 Wykonanie powłoki malarskiej

Do wykonania powłoki malarskiej należy przystąpić po wyschnięciu wyprawy tynkarskiej.

Pod farbę silikatową należy zastosować preparat gruntujący jako podkład wzmacniający podłoże.

Preparat nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, wałkiem lub pędzlem, na wyschniętą powierzchnie ściany. Pomalowaną powierzchnię należy chronić przed działaniem czynników atmosferycznych. Przerwy technologiczne winny być odpowiednio wcześnie zaplanowane i zlokalizowane np. w narożnikach, załamaniach budynku, pod rurami spustowymi lub na styk kolorów. W celu uniknięcia różnic w odcieniach koloru należy stosować farby o tej samej dacie produkcji. Proponowane technologie i materiały powinny posiadać wszelkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie wyroby należy stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych zawartych w świadectwie ich dopuszczenia, należy przestrzegać zaleceń zdrowotnych i okresów karencyjnych wskazanych przez PZH, wszelkich zaleceń BN oraz podanych w świadectwach ITB.

Rury spustowe, instalację odgromową, nowe podokienniki oraz pozostałe elementy

elewacyjne należy zamontować po wyschnięciu farby. Miejsca przebić elewacji w wyniku

montażu, dodatkowo należy uszczelnić uszczelniaczem bezbarwnym lub w kolorze odpornym na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

4.2. Elementy uzupełniające.

4.2.1 Rynny i rury spustowe.

Przewiduje się demontaż i montaż nowych, wszystkich rynien i rur spustowych. Projektowane są z blachy tytan-cynk, patyna, grubość 0,7 mm. Elementy mocujące rury spustowe do ściany budynku winny zostać przedłużone o grubość ocieplenia ścian w celu umożliwienia montażu. Dodatkowo należy zdemontować istniejące odsadzki i zamontować nowe przy uwzględnieniu grubości warstwy izolacyjnej.

4.2.2 Parapety.

Ze względu na docieplenie ściany styropianem o grubości 18  i 14 cm projektowane są nowe

parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk, patyna, grub. 0,7 mm.

4.2.3 Obróbki blacharskie.

Roboty termomodernizacyjne wymagają wymiany istniejących obróbek blacharskich na

nowe, dostosowane do nowej grubości ściany. Przewiduje się obróbki blacharskie z blachy

tytan cynk, patyna, grub. 0,7 mm.

4.2.4 Inne urządzenia elewacyjne.

Skrzynki elektryczne, złącza elektryczne, pozostałe szafki i skrzynki zostaną odnowione

i zamontowane ponownie w licu finalnego wykończenia ściany i pomalowane w kolorze

pozostałych urządzeń towarzyszących. Konieczne jest docieplenie (w miarę możliwości) ww. skrzynek i szafek na tylnej ścianie wnęki płytami wełny mineralnej z folią aluminiową (skrzynki elektryczne bez folii). Niezbędne jest zainstalowanie wszelkich izolacji

przeciwwodnych i termicznych z należytą starannością i z uwzględnieniem wszelkich norm

i przepisów w celu uniknięcia nieszczelności i mostków termicznych.

Po zakończeniu prac dociepleniowych wokół budynku należy wykonać opaskę z kostki

brukowej (gr. 6cm i szerokości 0,5m) na podsypce cementowo-piaskowej, z dodatkowym

zabezpieczeniem obrzeżem betonowym 6x20X100cm. Kostka brukowa w kolorze szarym,

obrzeże – kolor szary. Kostka powinna wystawać nad obrzeże około 1,5lub2 cm; kostkę ułożyć ze spadkiem od ściany budynku.

4.3 Docieplenie stropodachu wentylowanego

Ocieplenie stropodachu wentylowanego wykonać przy użyciu granulowanej celulozy Eko-fiber grubości 20 cm. (współczynnik przenikania ciepła λ≤0,039 W/mK), metodą wdmuchiwania pneumatycznego. Należy zastosować materiał charakteryzujący się dobrą

izolacyjnością cieplną λ=0,039 W/(mK) o gęstości 42-47 kg/m3, niepalną, trwałą, która po

ułożeniu nie osiada (max. do 15%), odporną na korozję biologiczną, mikrobiologiczną oraz

chemiczną, o niskim oporze dyfuzyjnym.

Przygotowanie podłoża:

wycięcie otworów w istniejącym pokryciu z papy;

wykonanie otworów technologicznych poprzez zdjęcie części płyt korytkowych.

Po uprzednio przygotowanym podłożu przez wykonane otwory, należy wtłoczyć do

przestrzeni wentylowanej granulat z celulozy Ekofiber o grubości 20 cm. Izolacja termiczna

powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków. Grubość warstwy należy sprawdzać co najmniej w 5 pkt. na każde 100 m2 powierzchni ocieplanego stropodachu.

Po zakończeniu prac ociepleniowych należy zakryć otwory technologiczne, a następnie

wykonać nowe pokrycie stropodachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia PYE 250 S52 SBS.

UWAGA:

Należy podnieść przez podmurowanie wszystkie kominy (wykonane z cegły przez

podmurowanie, deflektory przez uzupełnienie części stalowej), które nie spełniają normy dla

przewodów kominowych. Wyloty przewodów kominowych muszą znajdować się min. 30 cm

powyżej powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m.

Wszystkie zastosowane rozwiązania zostaną wykonane w ramach jednego wybranego

systemu pokrycia dachu z użyciem wyłącznie systemowych akcesoriów uzupełniających.

Odprowadzenie wody odbywać się będzie rynną d=150 mm  z blachy tytan cynk, patyna, grub. 0,7 mm z obróbką –pas nadrynnowy i rurą spustową (również z blachy tytan cynk, patyna, grub. 0,7 mm .

4.4 Docieplenie dachu

Ocieplenie dachu pełnego budynku należy wykonać z styropapy grub. 20 cm (współczynnik przenikania ciepła λ≤0,022 W/mK).

Wszystkie zastosowane rozwiązania zostaną wykonane w ramach jednego wybranego

systemu pokrycia dachu z użyciem wyłącznie systemowych akcesoriów uzupełniających zastosowaniu 20 cm warstwy styropianu spełniającego jednocześnie funkcję podkładowego pokrycia dachu.

UWAGA:

Należy podnieść przez podmurowanie wszystkie kominy (wykonane z cegły przez

podmurowanie, deflektory przez uzupełnienie części stalowej), które nie spełniają normy dla

przewodów kominowych. Wyloty przewodów kominowych muszą znajdować się min. 30 cm

powyżej powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m.

4.5 Wymiana stolarki .

Zgodnie z zaleceniami „Audytu efektywności ekologicznej” i wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno – ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego stolarki okiennej projektuje się następujące rozwiązanie – wymiana dotychczas

niewymienionych okien na okna PCV. Okna „stare” drewniane o współczynniku przenikania ciepła U = 2,60 W/m2K wymagają wymiany na „nowe”, PCV, o współczynniku przenikania ciepła U≤1,40 W/m2K, wyposażone w nawiewniki higrosterowane montowane w górnych ramach okiennych, (zakres pracy od 30 do 70% wilgotności względnej w pomieszczeniu, przepływ powietrza od 5 do 35 m3/h, tłumienie akustyczne 33 dB(A). Okna należy wyposażyć w klamki z blokadą błędnego położenia oraz możliwością mikrouchylenia.

Robotom dotyczącym wymiany okien towarzyszyć będzie wymiana parapet

wewnętrznych na parapety PCV w kolorze białym wraz z obróbką i malowaniem wewnętrznych  oraz zewnętrznych ościeży a także uszkodzonych powierzchni ścian.

4.6 Renowacja schodów zewnętrznych.

Schody zewnętrzne wymagają częściowej renowacji. Zakres prac

remontowych dotyczyć będzie napraw elementów betonowych przez uzupełnienie powierzchni preparatami odtwarzającymi ich pierwotny kształt. Dodatkowo wyremontowane nawierzchnie schodów wyłożone zostaną płytkami chodnikowymi  lub kostką polbruk betonowa –cegiełka o wym. 20x10x6 cm. W ramach prac należy przewidzieć skucie istniejących schodów ( na elewacji: płd., wsch., płn., zach.) i odtworzenie z wykorzystaniem w.w. materiałów.

4.7 Naprawa kominów

Istniejące kominy wentylacyjne należy podmurować do wymaganej wysokości , wyloty przewodów wentylacyjnych muszą znajdować się min. 30 cm powyżej powierzchni stropodachu, dachu

4.8 Dylatacje budynku

Przewiduje się odtworzenie dylatacji systemowych pomiędzy poszczegółnymi segmentami

budynków, wykonanie dylatacji warstwy termoizolacyjnej – dylatację wykonać porzez zastosowanie systemowych listew dla danego systemu ocieplenia.

4.9 Roboty towarzyszące

Wraz z pracami termomodernizacyjnymi prowadzonych jest szereg robót towarzyszących

związanych z naprawami, remontami czy wymianą elementów budynku:

- ocena stanu technicznego wypraw ściennych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

(odspojenia tynków, niestabilne, luźne podłoże) należy oczyścić, uzupełnić podłoże, wykonać

dodatkowe mocowania,

- wykonanie ocieplenia wokół okien,

- przy dociepleniu ścian zewnętrznych należy uwzględnić detal gzymsu wieńczącego i docieplić ścianę,

- montaż nowych parapetów z blachy tytan-cynk, patyna, grub. 0,7 mm dla wszystkich okien,

- demontaż, wymiana na nowe wszystkich rynien i rur spustowych, przy montażu należy uwzględnić grubość warstwy ocieplenia  blachy tytan cynk, patyna, grubość 0,7 mm

- remont zewnętrznej instalacji deszczowej wokół budynku (wymiana rur betonowych na PCV) i podłączenie pionów rur spustowych

- prace naprawcze wypraw elewacji,

- wykonanie nowego pokrycia stropodachu, dachu

- wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej o spadku min. 2%,

- demontaż, odnowa i ponowny montaż wszystkich skrzynek elewacyjnych, kratek

wentylacyjnych, itd. (wszystkie odnowione w kolorze zbliżonym do kolorów elewacji},

- remont schodów zewnętrznych wraz z okładziną  z kostki polbruk lub płyt chodnikowych, betonowych (str. Płd., Wsch, Płn, Zach.)

- przemurowanie kominów,

- skucie gzymsów elewacyjnych.

- rozbiórka wnęk doświetleniowych do okien piwnicznych i montaż systemowych doświetlaczy

- remont instalacji centralnego ogrzewania,  polegająca na wymianie pionów i poziomów  rurowych w miejscach istniejącego przebiegu, wymiana grzejników żeliwnych członowych na grzejniki panelowe, wymiana izolacji cieplnej poziomów instalacji centralnego ogrzewania

Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie. (podokienniki, ogniomury). Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe elementy obróbek

wykonane z blachy tytan cynk, patyna , grub. 0,7 mm zgodnym z kolorystyką budynku zawartą w projekcie. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać

warstwę spadkową. Parapety wypuścić poza lico ściany 5cm. Styk połączenia tynku i blachy

zabezpieczyć uszczelniaczem colocynk.

UWAGA:

Nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie dodatkowej podbudowy z blachy ocynkowanej.

Po zakończeniu wymiany stolarki okiennej należy przeprowadzić prace związane

z przywróceniem stanu pierwotnego ościeży (sprzed wymiany) wewnątrz pomieszczeń, tj.

uzupełnienie ubytków tynkarskich oraz pomalowanie ścian w kolorze zgodnym z kolorystyką

pomieszczeń.

4.10 Współczynnik przenikania ciepła stan projektowany

Zgodnie z „Audytem efektywności ekologicznej”:

- ściany zewnętrzne ocieplenie grub. 18 cm 0,191 W/m2K

- ściany zewnętrzne ocieplenie grub. 14 cm 0,196 W/m2K

- podłoga na gruncie b. zmian

- stropodach wentylowany 0,146 W/m2K

- dach pełny 0,144-0,145 W/m2K

- ściana zewnętrzna piwnic 0,184-0,317 W/m2K

- podłoga na gruncie piwnic b. zmian

- okna PCV 1,40 W/m2K

4.11 Kolorystyka elewacji

Układ kolorów na elewacji pokazano na rysunku ach. E-1, E-2, E-3.

Ze względu na nieścisłości w odcieniach wynikających z edycji przy doborze kolorów należy kierować się wyłącznie podanymi nazwami, wg. NCS

Pokrycie stropodachu papa termozgrzewalna z posypka szara

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety z blachy tytan cynk, patyna, grubość 0,7 mm

Okna PCV  pięciokomorowe, białe

5. Ustalenia końcowe

5.1 Wpływ inwestycji na środowisko

Planowana inwestycja nie wpłynie w żaden znaczący sposób na środowisko ani nie spowoduje zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników ani na etapie prowadzenia robót

budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia zawarte zostały w informacji BIOZ, dołączonej do tego dokumentu. Wszelkie niewykorzystane materiały, bądź pochodzące z rozbiórki będą przekazane do utylizacji przez wykonawcę robót budowlanych.

Bardziej szczegłowe informacje dotyczące ochrony środowiska zawarte zostały w specyfikacjach technicznych.

5.2 Wpływ planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyżej nie wpłyną w znaczący sposób

na obecny stan techniczny budynku i nie stworzą stanu zagrożenia dla bezpieczeństwa

mieszkańców.

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejącego obiektu pozwalają na

przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych.

5.3 Ochrona konserwatora

Budynek będący przedmiotem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie

leży w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.4 Uwagi końcowe

Wykonać zgodnie z:

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 207/2003, poz. 2016, z późnieszymi. zm.) - rozdział I, art. 10

- Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekka”

- Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75

poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i późniejszymi zmianami)

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie

i uprawnienia.

Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną

i przy zachowaniu podstawowych przepisów BHP.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien być traktowany jako definitywny –

w rozliczeniu końcowym należy uwzględnić wszystkie prace konieczne do prawidłowego

funkcjonowania obiektu, nawet jeśli nie zostały one uwzględnione w niniejszej dokumentacji.

Wszystkie dane zamieszczone w dokumentacji określające parametry budynku (kąty, wymiary, itp.) wymagają weryfikacji przed rozpoczęciem realizacji.

Przy realizacji obiektu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie oraz posiadające odpowiednie certyfikaty (zgodności z Polską Normą) i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy).

Projektant:  mgr inż.arch.Sebastian Dziekoński

upr.budowlane74/Sz/2001

Opracował :    mgr inż. Krzysztof Nowak

Upr. budowlane  UAN/7210/905/88

B.   Informacja BIOZ

OBIEKT:               Szkoła  Podstawowa nr  1  w Międzyzdrojach

ul. Leśna 17, 72-500 Międzyzdroje

INWESTOR:         Gmina Międzyzdroje

ul. Książąt Pomorskich, 72-500 Międzyzdroje

OPRACOWAŁ :   mgr inż. Krzysztof Nowak

1. Podstawa opracowania

- Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich nr 5 w Międzyzdrojach, a firmą „N-BUD” Kierowanie, Nadzorowanie, Kosztorysowanie Krzysztof Nowak.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Wizja w terenie.

- Audyt efektywności ekologicznej przedmiotowego budynku.

- Uzgodnienia kolorystyczne i materiałowe z Inwestorem.

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.

120, poz. 1126 ),

- obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

2. Dane inwestycji

Nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego przy

ul. Leśnej  17 w Międzyzdrojach.

Inwestor:

Gmina Międzyzdroje, ul. Leśna 17  72-500 Międzyzdroje.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia dla zamierzonej inwestycji: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Leśnej nr 17 w Międzyzdrojach.

4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

W wyniku zamierzonej inwestycji nie powstaną żadne nowe obiekty kubaturowe, a roboty

przeprowadzane w zakresie inwestycji będą polegać jedynie na termomodernizacji istniejącej

kubatury, w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropodachu, wymianie części stolarki okiennej drzwiowej, wraz wymianą towarzyszących urządzeń elewacyjnych (rynny, ruryspustowe, lampy, parapety, instalacja odgromowa, itd.).

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000

r. Nr 106, poz. 1126, z późn.  zm.) Kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem

budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”

uwzględniając zarówno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikające ze

szczegółowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod kątem przepisów BHP

należy wziąć pod uwagę zarówno uwarunkowania dotyczące samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robót budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

- roboty rozbiórkowe : wykucie ościeżnic okiennych, rozbiórka obróbek blacharskich i systemu odwodnienia budynku, rozbiórka podokienników, ogniomurów, instalacji deszczowej, opasek, rozbiórka okładziń schodów zewnętrznych,

- ustawianie i rozbiórka rusztowań zewnętrznych niezbędnych do wykonania termomodernizacji budynku,

- roboty ciesielskie – wykonanie i rozbiórka deskowań,

- montaż stolarki okiennej

- roboty tynkarskie – tynkowanie ścian, uzupełnienie ubytków w tynku, docieplenie ścian

i wykonanie tynku cienkowarstwowego i obróbek blacharskich,

- roboty izolacyjne – ocieplenie ścian zewnętrznych,  stropodachu i dachu

- roboty dekarskie i blacharskie – wykonanie nowego pokrycia dachowego, odwodnienia

i obróbek blacharskich,

- roboty malarskie – malowanie ścian,

- roboty elektryczne – wymiana instalacji odgromowej

- roboty ziemne  przy odkrywaniu ścian fundamentowych i remoncie zewnętrznej instalacji deszczowej.

5. Kolejność realizacji inwestycji

Nie przewiduje się etapowania realizacji planowanej inwestycji. Kolejność realizacji:

- przekazanie terenu budowy odbędzie się na podstawie protokołu i Inwestor przekaże teren

Kierownikowi Budowy, do którego należy zorganizowanie i kierowanie budową w sposób

zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi

i Polskimi Normami, przepisami BHP,

- umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, odpowiednie

zabezpieczenie terenu budowy,

- wskazanie elementów zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

- wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas występowania,

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

lub w ich sąsiedztwie, zapewniających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych

zagrożeń,

- przygotowanie placu budowy, w tym placów składowych i stanowisk,

- wykonanie termomodernizacji obiektu, w tym wykonanie nowego pokrycia stropodachu i dachu,

- odtworzenie uszkodzonych elementów zagospodarowania terenu,

- likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu.

6. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Wnęki doświetleniowe do okien piwnicznych mogą stwarzać zagrożenie zdrowia

i bezpieczeństwa ludzi i powinny być odpowiednio zabezpieczone.

7. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony, ponieważ w trakcie budowy

wykonywane będą roboty budowlane, m.in. wymienione w ust. 2 Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm).

Występuje niebezpieczeństwo wykonywania robót, przy których istnieje ryzyko upadku

z wysokości do i powyżej 5m:

- roboty montażowe i demontażowe rusztowań,

- roboty termomodernizacyjne elewacji,

- wykonanie nowego pokrycia stropodachu,

Ogrodzenie terenu:

Obecność nieupoważnionych osób może powodować bezpośrednie zagrożenie, zdrowia

i życia osób nieupoważnionych znajdujących się w strefach prowadzenia robót oraz pośrednio dla pracowników wykonujących roboty budowlane.

Ciągi i drogi komunikacyjne:

Niewłaściwa organizacja ruchu na budowie może powodować bezpośrednie zagrożenie

zdrowia i życia pieszych poruszających się na terenie budowy – zagrożenia mogą występować wokół budynku w rejonie transportowania materiałów oraz wewnątrz podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

Instalacje elektryczne:

Brak lub niewłaściwa konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych zainstalowanych na

placu budowy może być przyczyną poważnych wypadków – należy systematycznie sprawdzać stan techniczny tych urządzeń oraz systemów zabezpieczających przed porażeniem prądem elektrycznym.

8. Instruktaż pracowników

Na pracodawcy ciąży obowiązek zatrudniania tylko pracowników posiadających wymagane

okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na kierowniku bodowy ciąży obowiązek przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego,

z omówieniem szczególnych zagrożeń występujących przy wykonaniu konkretnych robót.

Szkolenie to winno być przeprowadzone przed wysłaniem pracowników na miejsce pracy.

Szkolenie w dziedzinie BHP jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego, powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla życia i zdrowia — nie rzadziej niż raz do roku.

Pracodawcy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej, niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Ważne jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie

BHP dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów

dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów, zagrożeń

i uciążliwości na określonym stanowisku lub grupie stanowisk pracy.

9. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

- należy ograniczyć dostęp osób postronnych na plac budowy poprzez ogrodzenie go,

- w miejscu widocznym umieścić tablicę informacyjną, zawierającą między innymi numery

telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane osób odpowiedzialnych za

prowadzenie budowy,

- plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację, oraz dojazd służb ratunkowych,

- pracownikom należy zapewnić szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postępowania

w sytuacjach zagrożeń i wypadków,

- pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń.

Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych środków,

- prace prowadzone na elewacjach i na dachu wymagają zabezpieczeń jak dla prac na

wysokości,

- do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości przed upadkiem należy stosować środki

ochrony zbiorowej, np. balustrady,

- przy pracach na rusztowaniach należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem

z wysokości w postaci pasów i linek zabezpieczających, zamocowanych do stałych

elementów budynku, barierek zabezpieczających na rusztowaniach,

- należy stosować siatki zabezpieczające na rusztowania, a także w bezpieczny sposób

transportować demontowane z budynku elementy oraz nowe elementy i materiały na

budynek,

- w trakcie prac związanych z przycinaniem i przyklejaniem płyt styropianowych rusztowania

powinny być osłonięte siatką zapobiegającą rozprzestrzenianiu się drobin materiału

izolacyjnego.

Uwaga:

Siatka nie stanowi osłony przed wypadnięciem. Oprócz niej powinno się stosować balustrady jak w pt. wyżej,

- rozmieszczenie na budowie sprzętu ppoż. oraz apteczek pierwszej pomocy,

- egzekwowanie od pracowników stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzętu ochrony

indywidualnej,

- zamontowanie daszków ochronnych w wejściach, a także nad przejściami,

- umieszczenie znaków informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokościach,

- wydzielenie ciągów komunikacji i miejsc pracy oraz ich oświetlenie,

- zabezpieczenie otworów i szachtów, miejsc niebezpiecznych i nieoświetlonych,

- podczas robót przy preparatach chemicznych chemii budowlanej należy używać

przewidzianych dla danego rodzaju robót w przepisach BHP strojów ochronnych,

- należy przestrzegać zasad transportu elementów i materiałów, zabezpieczyć dojście do

budynku przed spadającymi z wysokości przedmiotami,

- wszystkie urządzenia i sprzęt winny być technicznie sprawne, pozostawać pod fachową

kontrolą określonego mechanika i elektryka i były użytkowane zgodnie z instrukcjami

producentów

.

10. Uwagi końcowe

- Wszystkie materiały musza posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

- System dla docieplenia styropianem winien posiadać aprobatę techniczną ITB i Certyfikat

zgodności ITB.

- Prace budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze

sztuką budowlana i z poszanowaniem przepisów i zasad BHP.

- Wykonawca robót dociepleniowych elewacji i dachu w wybranym systemie powinien posiadać certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie.

- Dojazd straży pożarnej jest zapewniony przez istniejące drogi pożarowe. Wszelkie urządzenia gaśnicze i sprzęt p.poż winny zostać rozmieszczone na budowie w miejscach wskazanych przez Kierownika Budowy.

- Jakikolwiek wypadek na terenie budowy należy zgłosić do właściwego Inspektora BHP.

W planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę projektu organizacji placu budowy – robót, których nie można określić w tej fazie projektu budowlanego, a które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Formę oraz zawartość Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który winien być

opracowany przez Kierownika Budowy precyzuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółwego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Opracował :    mgr inż. Krzysztof Nowak

Upr. budowlane UAN/7210/905/88

C. ZAŁĄCZNIKI

Uprawnienia projektowe

D.  CZĘŚĆ  GRAFICZNA

Rys. nr 1  Plan sytuacyjny budynku

Rys. E_1 Elewacja południowa

Rys. E_2 Elewacja północna

Rys. E_3 Elewacje (cz. Zach., cz. Wsch.)

E.  DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UZUPEŁNIAJĄCA – ARCHIWALNA

- Rzut dachu budynku szkoły  rys. nr 1

- Przekrój B1-B1                       rys. nr 2

- Przekrój 1-1                             rys. nr 3

- Przekrój 1A-1A                       rys. nr 4

- Przekrój 4-4                             rys. nr 5

- Przekrój 5-5                             rys. nr 6

- Przekrój A-A                           rys. nr 7

- Przekrój B-B                            rys. nr 8

- Przekrój II-II                           rys. nr 9

- Przekrój III-III                     rys. nr 10

- Przekrój IV-IV                      rys. nr 11

- Przekrój V-V                         rys. nr 12

- Przekrój VI-VI                      rys. nr 13

- Przekrój VII-VII                   rys. nr 14

# Text boxes

| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż.arch.Sebastian Dziekoński | 74/Sz/2001 |  |
| Sprawdzający | mgr inż.arch.Ryszard Pomierczyk | 265/Sz/94 |  |
| Opracował | mgr inż.Krzysztof Nowak | UAN/N/7210/905/88 |  |

TECZKA  NR 1/

# PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY