Remont nawierzchni ulicy Góra Filaretów

w Międzyzdrojach

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Adres obiektu :      Międzyzdroje ulica Góra Filaretów

na odcinku od ul. Dąbrowskiej do ul. Niepodległości

długości 186,50 mb

Inwestor :               Urząd Miejski w Międzyzdrojach

ul. Książąt Pomorskich 5

- WSTĘP

  - PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem układu drogowego, ciągu pieszo-jezdnego, miejsc postojowych i jego punktów wysokościowych w związku z remontem nawierzchni betonowej ulicy gminnej Góra Filaretów w Międzyzdrojach  polegającym na wykonaniu robót rozbiórkowych nawierzchni chodnikowych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, krawężnika betonowego, obrzeży betonowych i częściowej rozbiórki podbudowy betonowej z odwozem materiałów z odzysku i rumoszu oraz gruzu na miejsce składowania na odległośc do 1,0 km, wyrównaniu profilu podłużnego i spadków poprzecznych mieszanką kruszywa  łamanego o uziarnieniu  0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, korytowania ręcznego na poszerzeniach z wykonaniem warstwy odcinająco-odsączającej z piasku warstwą grubości 10 cm i podbudowy tłuczniowej gubości 15 cm z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, ustawienia krawężnika betonowego ulicznego 15x30 cmi i obrzeży betonowych 30x8 cm wraz  z ułożeniem nawierzchni ciągu pieszo- jezdnego i miejsc postojowych z kostki betonowej szarej grubości 8 cm typu ,,behaton” i kostki grub. 8 cm barwionej typu ,, starobruk melanż” (barwy jesieni) oraz nawierzchni z płyt betonowych 40x40x5 cm wibroprasowanych - barwionych ciągu schodowego oraz wykonaniem remontu z wypełnieniem ubytków i odnowy muru oporowo zabezpieczającego wykonanego z  nieregularnego kamienia polnego na zaprawie cementowo-piaskowej oraz regulacji wysokościowej studni teletechnicznych, studni i krat kanalizacji sanitarnej i deszczowej  oraz zaworów hydrantowych i gazowych.bitumicznymi, odnowie nakładek bitumicznych, regulacji wysokościowej i częściowej wymianie krawężników, regulacji wysokościowej studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kratek ściekowych, zaworów hydrantowych i gazowych.

  - ZAKRES STOSOWANIA  ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu remont nawierzchni ulicy Góra Filaretów w Międzyzdrojach polegających na wykonaniu robót przygotowawczych i wymianie nawierzchni zgodnie z warunkami określonymi w pkt 1.1

tj :

- pomiary liniowe i wysokościowe z odtworzeniem trasy                 -    0,186,5 km

- roboty rozbiórkowe nawierzchni chodników z płyt betonowych

o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z odwozem

płyt o odzysku i rumoszu na odl. do 1,0 km                                    -    623,8 m2

- rozbiórka krawężnika betonowego na ławie betonowej zwykłej

z transportem gruzu i rumoszu na odl. Do 1,0 km                          -     361,5 mb

- koryto głębokości do 20 cm na poszerzeniach w grunt I-III kat     -     623,8 m2

- podbudowa tłuczniowa w/wą grub. 15 cm z kruszywa łamanego

frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechnicznie                            -  1.041,0 m2

- ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie beton.zw.    -     269,4 mb

- ułożenie obrzeży betonowych 30x8 cm                                           -       83,8 mb

- warstwa odcinająco-odsączjąca z piasku grubości 10 cm                -    623,8 m2

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub. 8 cm

(typ behaton) z 10 % dodatkiem kostki barwionej na

podsypce cement-piaskowej 1:4, grubości 5 cm                              -     344,0 m2

- ułożenie nawierzchni z kostki beton grub 8 cm (szara behaton)

na podsypce cem-piaskowej 1:4 grubości 5 cm                               -     673,5 m2

- ułożenie nawierzchni chodnikowej ciągu pieszo-jezdnego

z kostki betonowej grubości 8 cm (typu STAROBRUK melanż)

na podsypce cem-piaskowej 1:4 grubości 3 cm.                             -    280,0 m2

- ułożenie nawierzchni stopni schodowych ciągu pieszego

z płyt beton o wymiarach 40x40x5 cm                                             -      18,0 m2

- remont-odnowa muru oporowo-zabezpieczającego w kamienia

polnego nieobrobionego na zaprawie cement-piaskowej                 -       45 0 m2

- regulacja wysokościowa studni T.T, Ks, Kd, zaworów H i G           -      10,0 szt

PROJEKT  TECHNICZNY

DO SIWZ i  ST NA  WYKONANIE ZADANIA PN:

,,REMONT NAWIERZCHNI ULICY GÓRA FILARETÓW”

W MIĘDZYZDROJACH

na odcinku od ul. Dąbrowskiej do ul. Niepodległości

o długości 186,50 m

Adres obiektu : Międzyzdroje , ul. Góra Filaretów

działka nr 266

Inwestor :          Urząd Mięjski w Międzyzdrojach

ul. Książąt Pomorskich 5

72-500 Międzyzdroje

S P I  S   T R E Ś C I

- OPS TECHNICZNY

  - Podstawa opracowania

  - Zakres opracowania

  - Stan istniejący

  - Stan projektowany  .

  - . Przedmiary robót

  - Kosztorys inwestorski

  - Kosztorys cen jednostkowych

  - Tabela elementów rozliczeniowych

i wartości robót

9.  Specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robót

10.  Specyfikacje Istotnych Warunków

Zamówienia

- RYSUNKI

  - Plan orientacyjny w skali 1 : 10000

  - Plan sytuacyjny w skali 1 : 500

  - Plan sytuacyjny w skali 1 : 250

  - Przekroje poprzeczne – normalne

  - Przekroje konstrukcyjne

PLAN  ORIENTACYJNY

S k a l a   1 : 5000

NA WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI

ULICY GÓRA FILARETÓW W MIĘDZYZDROJACJ

na odcinku od ul. Dąbrowskiej do ul. Niepodległości

o długości 186,50 mb

Międzyzdroje, wrzesień 2006 r.                Opracował: Wiesław Krystek